OPMERKING

De structuur van onderstaande bestektekst stemt overeen met de C3A-besteksystematiek in Word (www.c3a.be).

### 00.00.00	CREATON GÖTEBORG-Betondakpannen  VH  m²   15-01-21

volgnr.  1

##### Materiaal

De GÖTEBORG-betondakpannen in Planar kwaliteit hebben een asymmetrisch profiel met profielhoogte van 31 mm. Dit asymmetrische profiel wordt bekomen door de naast elkaar liggende schuine flanken van elkaar te laten verschillen in materiaaldikte en helling.

Het model is voorzien van een dubbele zijsluiting met aan de onderzijde twee opeenvolgende windlabyrinten.

De neus van de dakpan is afgerond om een betere waterafvloeiing en stormbestendigheid te bekomen. De GÖTEBORG-betondakpannen zijn in de massa gekleurd.

De beeldzijde van de GÖTEBORG-betondakpannen is voorzien van een dubbele Planar-afwerklaag (grondlaag + eindlaag) op basis van zuiver en synthetisch acrylaat die het uitbloeien van niet-gebonden kalk tegengaat en de kleurstabiliteit van de dakpannen verhoogt (waarborg producent voor te leggen).

Kleur

De kleur van al de massagekleurde GÖTEBORG-betondakpannen zal beantwoorden aan volgend gamma:

Effen kleur: 	klassiek rood / donkerbruin / donkergrijs / zwart

Standaardafmetingen

- Lengte: 			nominaal 420 mm

- Ophanglengte:		400 mm (+/- 5 mm)

- Breedte:		nominaal 334 mm

- Dekkend: 		300 mm (+/- 0,5 mm)

- Aantal pannen/m2:	9,8 tot 10,7

- Massa(winddroog):	4,6 kg (+/- 0,45 kg)

- Dikte:			nominaal 12 mm

- Profielhoogte:		31 mm

##### Hulpstukken

Betonnen hulpstukken

Alle hulpstukken nodig voor een perfecte afwerking zijn te voorzien. Alle hulpstukken hebben dezelfde samenstelling als de betondakpannen tenzij anders vermeld. Kleur en afwerking zijn analoog aan deze van de bijhorende betondakpannen.

Gevelpan rechts met maximum overlap van 120 of 90 mm

Gevelpan links met maximum overlap van 120 of 90 mm

Halve pan

Ventilatiepan

Schubvorst

Begin- en eindschijf voor schubvorst

Hoekkeperbeginstuk (vezelcement)

Broekstuk (vezelcement)

Shed-/Chaperonpan

Shed-/Chaperon gevelpan rechts

Shed-/Chaperon gevelpan links

Halve shed-/chaperon pan

Knikpan (op maat)

Knikgevelpan rechts (op maat)

Knikgevelpan links (op maat)

Halve knikpan (op maat)

Signum 125 doorvoerpan (ø 125 mm)

Niet-betonnen hulpstukken

CREAFLEX PIB – universeel aansluitstuk of loodvervanger voor muur en schouw

Prefab kilgoot in PVC

Vorstbeugels/-haken uit gecoat aluminium voor verankering van de halfronde vorsten op nok en hoekkepers

Gesherardiseerde schroefnagel met neopreen dichtingsring (45, 65 of 80 mm)

Universele / combi vogelschroot verluchtingskam in polyethyleen

CREAROLL ondervorst type/ vorst- en hoekkeperband, met zelfklevende zijstroken en verluchtingsvlies

CREATON DUO LONGLIFE ND EXTRA onderdakfolie

Aero-uni ondervorst van polyethyleen

X-tile panhaak in roestvrij staal (enkel voor Begië)

Universele verluchtingspan diameter (100 / 125 mm)

##### Technische kenmerken

- Breukkracht en buigtrekweerstand: 	volgens Belgische en Nederlandse normen NEN-EN 490 en NEN-EN 491

- Ophangsterkte:			volgens Belgische en Nederlandse normen NEN-EN 490 en NEN-EN 491

- Vorstbestendigheid:		volgens Belgische en Nederlandse normen NEN-EN 490 en NEN-EN 491

- Regendichtheid:			volgens Belgische en Nederlandse normen NEN-EN 490 en NEN-EN 491

- Waterdichtheid: 			volgens Belgische en Nederlandse normen NEN-EN 490 en NEN-EN 491

- Waterabsorptie: 			volgens Belgische en Nederlandse normen NEN-EN 490 en NEN-EN 491

##### Uitvoering

De dakafwerking / dak- en gevelafwerking wordt uitgevoerd met GÖTEBORG-betondakpannen.

Het plaatsen van de GÖTEBORG-betondakpannen gebeurt:

- Voor Belgie: conform de voorschriften van Technische Voorlichting (TV) 240 en TV 202 van het WTCB en de richtlijnen van de fabrikant ter zake en de regels van de kunst.

- Voor Nederland:  conform de regels van de kunst zoals omschreven in de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-proces certificaat Dakdekken Hellende Daken (BRL 1513) en de hierin omschreven ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor dakbedekkingsconstructies met betondakpannen. Deze BRL 1513 is opgesteld door BV Kwaliteitsverklaringen Bouw (BKB) welke door de Raad van Certificatie erkend is.

De overlap is veranderlijk: min. 75 mm - max. 110 mm, afhankelijk van de dakhelling.

Voor het plaatsen van de pannen is het noodzakelijk de pannen van 3 verschillende pakken onder elkaar te mengen.

##### Plaatsingsdetails

Nok- of vorstafwerking:

De nok/vorst wordt afgewerkt met halfronde schubvorsten:

- in combinatie met CREAROLL ondernok/vorst- en hoekkeperband, met zelfklevende zijstroken en verluchtingsvlies, of

- in combinatie met  een polyethyleen ondervorst (type Aero-uni).

- de halfronde vorsten worden bevestigd met vorsthaken en gesherardiseerde schroefnagels met neopreen dichtingsring.

Zijgevelafwerking:

De zijgevels worden afgewerkt met

- gevelpannen 90 mm overlap/ 120 mm overlap, die worden bevestigd met 2 gevelpanschroeven (RVS) of 2 schroefnagels (RVS). De gevelflaphoogte is 130-168 mm.

Ingewerkte of verholen goot (bij schuine dakrand):

De zijkanten worden afgewerkt met ingewerkte goot volgens detail van de architect.

Voor Nederland: Overeenkomstig de eisen in het Bouwbesluit dient, teneinde nestelende vogels te voorkomen, op de zoomlat, een dubbele vogelkam voorzien te worden, waarvan er één naar boven en één naar beneden gericht wordt.

Hoekkeperafwerking:

De hoekkepers worden afgewerkt met halfronde schubvorsten in combinatie met een CREAROLL ondernok/ vorst- en hoekkeperband. De halfronde schubvorsten worden bevestigd met vorstbeugels/ alu-vorsthaken (hoogte 21 mm) en RVS schroeven (afm. 4,0 x 80 mm) met opgestoken ring of gesherardiseerde schroefnagel met neopreen dichtingsring.

Voor de afwerking van het knooppunt tussen twee hoekkepers en de nok

- wordt een broekstuk aangewend, waarbij de halfronde schubvorsten van nok en hoekkepers, op het snijpunt tegen elkaar gevoerd worden; het broekstuk dicht de resterende openingen; zoniet wordt de voeg afgedicht met een waterdicht materiaal of wordt een waterdichting voorzien onder de voeg.

- worden de vorsten in het werk in verstek verzaagd.

Onder de vorsten wordt de CREAROLL vorst- en hoekkeperband van beide hoekkepers tezamen met de ondervorst op de nok afwaterend over elkaar gelegd.

Gootlijnafwerking:

Om het indringen in het dak van vogels en ongedierte te vermijden, zal aan de dakvoetzijde op de onderste panlat over de volledige daklengte een combiverluchtingskam / universele verluchtingskam van polyethyleen aangebracht worden.

Kilgootafwerking:

De kilgoot wordt afgewerkt met

- een in het werk gefabriceerde kilgoot

- een prefab kilgoot in PVC, die wordt verankerd met verankeringskrammen

De panlatten dienen zodanig over de kilgoot door te steken dat de pannen de kilgoot minimaal 40 mm afdekken, terwijl het houtwerk minimaal 30 mm door de dakpannen afgedekt wordt.

De vrije ruimte tussen de gezaagde pannen dient minimaal 100 mm te zijn i.v.m. onderhoud van de kil (verwijderen van bladeren etc.).

De muur en schouwaansluitingen:

Worden afgewerkt met CREAFLEX PIB – een universeel aansluitstuk voor muur en schouw.

De dakconstructie (voor Nederland):

De dakconstructie dient voldoende vlak, recht en haaks te zijn en dient te voldoen aan de eisen als gesteld in de NEN 6702 TGB 1990 “belastingen en vervormingen”.

Eventueel ter plaatse geïsoleerde dakelementen of prefab constructies dienen te voldoen aan de BRL 0101 “Houtachtige dakconstructies”.

De bevestiging van tengels en panlatten dient te voldoen aan de gesteld eisen van de NEN 6702, 6707 en NPR 6708.

De panlatten dienen te voldoen aan een houtkwaliteit van minimaal Kwaliteitsklasse C conform NEN 5466 (KVH 1980). Conform de SKH publicatie: 03-01 d.d. 2005-01-01.

De afwerking van de dakconstructie gebeurt met:

- een onderdak, uitgevoerd met een soepele onderdakfolie in TPU van 270 gr/m² (Duo Longlife ND Extra) met een garantie van 20 jaar en dat tot 12 weken als nooddak mag gebruikt worden.

##### Aard van de overeenkomst

Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze

Meeteenheid:	  m²

Meetcode:

##### Controle en keuringsaspecten

De kwaliteitsnorm ISO 9001:2000 werd toegekend voor de GÖTEBORG-betondakpannen en hun hulpstukken en is gecertificeerd.

De GÖTEBORG-betondakpannen en hun hulpstukken hebben het BENOR-keurmerk met machtigingsnummer xxx/xxx (in aanvraag).
De GÖTEBORG-betondakpannen en hun hulpstukken zijn conform aan de voorschriften van Belgische normen NBN-EN 490 en NBN-EN 491, en voldoen aan de voorschriften van de Nederlandse normen NEN-EN 490 en NEN-EN 491 en het Bouwstoffenbesluit.

Een monster zal ter goedkeuring aan de architect en bouwheer voorgelegd worden.

De fabrikant kan in het kader van de Europese Verordening N° 305/2011 (CPR) de prestatieverklaring (DOP) van het product voorleggen dat dusdanig het CE merkteken draagt. De CE- markering garandeert de overeenkomstigheid met de productkenmerken die onder de geharmoniseerde Europese norm, die op dit product van toepassing is, vallen. De prestatieverklaring wordt conform de CPR aangeboden en is ook terug te vinden via www.creaton.be/nl/professionele-service-1/downloads voor België en www.creatondak.nl/professionele-service-1/downloads voor Nederland.

##### Garantie

De GÖTEBORG-betondakpannen worden gedurende 30 jaar gewaarborgd en voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

Waterdoorlaatbaarheid:	NEN-EN 490 en NEN-EN 491

Wateropslorping:		NEN-EN 490 en NEN-EN 491

Vorstvastheid:		NEN-EN 490 en NEN-EN 491

Buigvastheid:		NEN-EN 490 en NEN-EN 491

## Meer informatie

Deze bestekomschrijvingen vervangen alle voorgaande uitgaven. CREATON houdt zich het recht voor deze bestekomschrijvingen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De lezer dient er zich van te vergewissen steeds de meest recente versie van deze bestekomschrijvingen te raadplegen. Geen enkele wijziging mag aan deze tekst worden aangebracht zonder toestemming.

Deze bestekomschrijvingen zijn enkel geldig voor toepassingen op het grondgebied van België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg; voor toepassingen buiten dit grondgebied moet het Technical Service Center van CREATON geraadpleegd worden.

Meer technische informatie kan worden teruggevonden in de CREATON documentatie, in de CREATON documentatie “Deel 1 – Algemene technische gegevens geldig voor alle betondakpannen”, in de CREATON documentatie “Deel 2 – Specifieke technische gegevens per betondakpan”, in de CREATON garantie, in het CREATON tarief, op de CREATON website, etc.

.

CREATON Benelux nv

Generaal De Wittelaan 9/12

B - 2800 Mechelen

België

info@creaton.be

www.creaton.be

www.creatondak.nl

RPR 0701.968.313, Brussel – BTW BE 0701.968.313 – Bankrekeningnummer KBC BE12 7360 4995 7892